ТЕРМИЧЕСКАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Владимир Александрович Зубков

Руководитель испытательного центра «Самарастройиспытания»,
профессор кафедры «Металлические и деревянные конструкции»
ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет»,
кандидат технических наук

Традиционно стекло в строительстве и транспорте использовалось только как светопрозрачный материал, поэтому основными требованиями к нему были: высокий коэффициент пропусканию света, малые оптические искажения, высокая стойкость к воздействию окружающей среды.

В настоящее время в связи с использованием новых архитектурных решений значительно увеличиваются проёмы, заполняемые стеклом, и увеличиваются размеры стекла. Появились новые области применения стекла, такие как, стеклянные полы, крыши, светопрозрачные ограждения, фасадные системы и многие другие. Стекло становится не только светопрозрачным, но и конструкционным материалом. Появились многоэтажные здания, в том числе высотные, у которых ограждающие конструкции выполнены полностью из стекла (рис. 1 и 2).

| Рис. 1. Гонконг. Ограждающие конструкции из стекла | Рис. 2. Москва-СИТИ. Башня «Федерация». Ограждающие конструкции из листового стекла |
| --- | --- |

При проектировании светопрозрачных конструкций и фасадных систем в зданиях и сооружениях в основном используют плоское силикатное стекло с соотношением короткой стороны к толщине, как правило, более 100.

Изменения приоритетных свойств стекла отражены в нормативных документах России. Однако в связи с отсутствием в нормативных документах конкретных требований по прочности практически все производители стекла в России и многие зарубежные производители не определяют фактические прочностные характеристики выпускаемого стекла, а в паспорте указывают справочные величины. Проектировщики не имеют современных методов расчёта светопрозрачных конструкций. На Российском рынке в больших объемах встречается стекло Российских, Китайских, Турецких производителей с прочностью при поперечном изгибе от 22 до 75 МПа. Такой значительный разброс прочностных характеристик не учитывается при проектировании светопрозрачных конструкций. В связи с этим безопасность таких конструкций не всегда обеспечена.

При эксплуатации зданий и сооружений листовое стекло в светопрозрачных и ограждающих конструкциях подвергается следующим воздействиям:

- термические воздействия при перепаде температуры на границе раздела освещенной и теневой сторон;

- механические воздействия при восприятии ветровых и снеговых нагрузок;

- ударные и огневые воздействия.

При проектировании светопрозрачных и ограждающих конструкций листовое стекло должно быть рассчитано на восприятие нагрузок от данных воздействий.

С появлением светозащитных пленок и стекла, тонированного в массе, в России, особенно в средней её полосе, начались массовые разрушения стекла в весенний период. Разница температур на границе освещенного и теневого участков сильно тонированного стекла доходит до 70°С. В стекле возникают температурные напряжения. Величина этих напряжений зависит от коэффициента поглощения стеклом солнечной энергии (. Если прочность стекла не достаточна для восприятия таких напряжений, то появляется трещина. На рис. 3 показано разрушение стекла, тонированного пленкой. К сожалению, в проектах на светопрозрачные конструкции коэффициент поглощения стеклом солнечной энергии ( не указывают, а приводят только коэффициент пропускания (.

Исследования, выполненные в Испытательном центре «Самарастройиспытания» СГАСУ и ГИС, показали, что стекло не будет разрушаться от температурных воздействий и термическая безопасность будет обеспечена, если коэффициент поглощения солнечной энергии будет соответствовать определенной величине фактической прочности стекла. Данные требования приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Коэффициент поглощения солнечной энергии (, % | Прочность стекла при поперечном изгибе, МПа, не менее |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 25 | 50 |
| До 35 | 75 |
| До 45 | 100 |
| Более 45 | Более 110 |

От действия ветровых, снеговых и временных сосредоточенных нагрузок в стекле возникают сжимающие и растягивающие напряжения. При достижении этих напряжений предельных значений стекло будет разрушено. Для обеспечения механической безопасности стекло в светопрозрачных и ограждающих конструкциях должно быть рассчитано на восприятие таких нагрузок. К сожалению, в России и других странах, кроме США, отсутствуют нормативные документы и методики по расчету листового стекла на прочность при поперечном изгибе. При проектировании светопрозрачных конструкций толщина стекла принимается, как правило, интуитивно, без учета его фактической прочности и достаточного экономического и теоретического обоснования.

Учитывая такое положение, в Испытательном центре «Самарастройиспытания» СГАСУ проведены экспериментальные и теоретические исследования прочности листового стекла применительно к светопрозрачным и ограждающим конструкциям.

В результате выполненных теоретических исследований были получены расчетные формулы для определения предела прочности и прогиба листового стекла при поперечном изгибе.

Предел прочности пластинки из листового стекла при отношении короткой стороны к толщине (b/h) от 100 до 300 следует определять по формулам:

,                          (2)

,                  (3)

,                                    (4)

где	σmax – максимальные растягивающие напряжения в угловой зоне пластинки, МПа;

σрп – растягивающие напряжения в угловой зоне перпендикулярно диагонали пластинки, МПа;

q – нагрузка на пластинку, кПа;

a – длинная сторона пластинки, мм;

b –  короткая сторона пластинки, мм;

h – толщина пластинки, мм;

(1 – коэффициент, зависящий от b/h;

с1 – коэффициент, учитывающий условия опирания пластинки;

β – коэффициент, зависящий от отношения длинной и короткой сторон пластинки (a / b).

Механическая безопасность листового стекла в светопрозрачных и ограждающих конструкциях будет обеспечена, если

,                                                 (5)

где	σmax – максимальные растягивающие напряжения, полученные по формуле (2), МПа;

Rр – расчетное сопротивление стекла растяжению при изгибе, МПа.

Расчетное сопротивление стекла растяжению при изгибе R р зависит от предела прочности стекла при изгибе и от класса ответственности конструкции

(6)

где	Rmax – предел прочности стекла растяжению при изгибе, равное максимальным растягивающим напряжениям, полученным при испытании образцов стекла размером 650×120 мм, МПа;

с – коэффициент запаса прочности, зависящий от класса ответственности конструкций, принимается по табл. 2.

Таблица 2

| Класс ответственности конструкций | Характеристика здания или сооружения, в которых используются светопрозрачные и ограждающие конструкции | Коэффициент запаса прочности стекла |
| --- | --- | --- |
| А1 | Здания более 50 этажей или сооружения высотой более 150 метров | 7 |
| А2 | Здания до 50 этажей или сооружения высотой до 150 метров. Здания и сооружения, построенные на местности с частыми ураганами, тайфунами или приморской зоне. Покрытие с расчетной нагрузкой более 4000 Н/м2 | 5 |
| А3 | Здания до 25 этажей. Покрытия с расчетной нагрузкой до 4000 Н/м2 | 4 |
| А4 | Здания до 12 этажей | 3 |

Прочность стекла при изгибе и коэффициент запаса прочности необходимо указывать в проекте на здание.

Весь расчет листового стекла сводится к определению его толщины и прогиба при заданных размерах и нагрузки.

Нагрузку от ветра определяют по существующим нормативным документам, при этом необходимо учитывать результаты систематических наблюдений за последние 50 лет и результаты испытаний макетов зданий и сооружений.

Предел прочности стекла, как материала, при изгибе Rmax необходимо принимать по результатам испытаний образцов размером 650×120 мм по четырехточечной схеме (рис. 2).

Прогиб стекла в конструкциях следует определять по формуле:

,                                 (6)

где	 – длинная сторона пластинки, мм;

р – приведенная жесткость;

γ – коэффициент, зависящий от отношения b/h;

μ – коэффициент поперечной деформации.

При нормативной нагрузке прогиб стекла не должен превышать 1/100 длинной стороны листа.

По результатам исследований разработана программа "Solid glass" для расчета листового стекла при поперечном изгибе.

Данная методика и программа расчета использовались при проектировании многих, в том числе и высотных зданий и сооружений.

Для подтверждения справедливости полученных формул были проведены испытания образцов листового стекла, используемого в фасадных системах, Размер образцов 1500×1500×6 мм, 1500×1200×6 мм, 1500×750×6 мм. Испытания проводили на специально изготовленной установке (рис. 3).

Рис. 4. Установка для испытания
образцов стекла

Нагрузку при испытаниях создавали отрицательным давлением воздуха, то есть вакуумом. При испытаниях измеряли деформацию стекла перпендикулярно диагонали и прогиб образца. Разрушение происходило мгновенно, без проявления пластических деформаций. Начало разрушения находилось в угловой зоне образца (рис. 4).

| Рис. 5. Испытание листовых стекол распределенной нагрузкой | Рис. 6. Разрушения образцов стекла при испытании |
| --- | --- |

Выводы

- Безопасность светопрозрачных конструкций должна быть предусмотрена при проектировании зданий и сооружений путем использования современных методик расчета листового стекла на температурные и механические воздействия и обеспечена при строительстве путем применения соответствующих технологий.

- Расчет светопрозрачных конструкций следует выполнять с учетом степени ответственности и этажности здания.

- В проектной документации необходимо указывать прочностные характеристики, коэффициент поглощения солнечной энергии ( и коэффициент температурного расширения (КТР) стекла.

- Производителям стекла необходимо указывать в документах на стекло его предел прочности, который определяют по результатам систематических испытаний на поперечный изгиб образцов стекла размером 650×120 мм по четырехточечной схеме.

- Необходимо разработать пакет национальных стандартов на листовое стекло, рассматривая его как конструкционный материал, и разработать методы обеспечения термической и механической безопасности листового стекла.

- Предложенная методика расчета и программа "Solid glass" подтверждены экспериментальными исследованиями и могут использоваться при проектировании светопрозрачных конструкций.

Список литературы

- Зубков, В.А. Расчет прочности листового стекла при поперечном изгибе / В.А. Зубков, Н.В. Кондратьева // Стекло и керамика: научно-технический и производственный журнал. – 2009. – №5. – С. 14-16.

- Кондратьева, Н.В. Экспериментальные исследования прочности листового стекла при поперечном изгибе / Н.В. Кондратьева // Стекло и керамика: научно-технический и производственный журнал. – 2006. – №2. – С.5-7.

# Text boxes

Рис. 3. Разрушение стекла
от температурных воздействий